TECHNICKÝ LIST

BAUFAN  AKRYLÁTOVÁ PENETRACE                                    Strana 1/1

Baufan Putzgrund je vodou ředitelný akrylátový penetrační nátěr. Po zaschnutí je nátěr transparentní,

hedvábně lesklý.

- koncentrát, odolný proti vlhkosti, bez obsahu rozpouštědel

- odolný alkalickému prostředí, vysoká pevnost, mléčné zabarvení

Oblast použití:   Baufan penetrační nátěr  lze použít jako penetraci pod malířské práce, izolaci

a  pro vytvoření efektu sametově lesklého povrchu. Pro savé povrchy v exteriérech

i interiérech – zdivo, beton, pórobeton, sádrokartonové desky, vláknitocementové desky,

vápenné, cementové a sádrové omítky, staré vápenné, minerální a disperzní nátěry.

Pojivo:    umělopryskyřičná disperze

Příprava podkladu:   Podklad musí být savý, únosný bez nepevných částic a nečistot, plísní, mechů, sanitru a pod.

Nepevné či odlupující se části je nutno zcela odstranit, v opačném případě provést

zkušební nátěr. Nové, chemicky nevyzrálé podklady musí být dostatečně vyschlé

(min.14 dní) a následně zneutralizovány. Po čtyřech týdnech schnutí není již

neutralizace nutná.

Zpracování:    1. Výrobek před použitím protřepat nebo dobře promíchat.

2. Penetrační nátěr ředit vodou dle způsobu použití: 1:3 - 1:10 ( čím savější podklad, tím více ředíme)

3. Vodou naředěný přípravek nanášet válečkem, štětkou, štětcem nebo nástřikem.

4. Pracovní pomůcky omýt ihned po použití čistou vodou.

Bezpečnostní odkazy:   Dodržovat všeobecná ochranná a hygienická opatření. Před přestávkami a po ukončení

práce omýt ruce. Při styku s kůží omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt

velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Nosit uzavřený pracovní oděv.

Doporučeny gumové nebo PVC ochranné rukavice.

Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Doba schnutí je závislá na okolní teplotě. Relativní vlhkost vzduchu vyšší než 90%

ve spojení s nízkými teplotami může mít špatný vliv na dobu schnutí a výslednou kvalitu.

Spotřeba:   od 80 ml/m2

Teplota při zpracování:   min. + 5 °C pro materiál a okolní ovzduší

EU-VOC-hraniční hodnota pro tento výrobek:

(Kat.:A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-obsah tohoto výrobku max.: 18 g/l

Zneškodnění obalů:   Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad – odp. klíč č. 080120.

Zbytky přípravku nechat zaschnout a likvidovat podle odp. klíče č.170904 jako stav odped.

Skladování:   Přípravek skladovat  pečlivě uzavřený, v chladu, ne v mrazu.

Min. doba skladovatelnosti: 24 měsíců od data výroby ( v neotevřených obalech při správném

skladování).

Výrobce:   Baufan Bauchemie Leipzig GmbH, Ludwig-Hupfeld-Strasse 19, D-04178 Leipzig

Dovozce (distributor):